Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ______ № ___________________

Характеристики применяемых материалов

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Павловском муниципальном районе

| № п/п | № по ведомости выполняемых работ | Наименование материала по ведомости выполняемых работ | Характеристики используемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги с. Покровка, ул. Молодежная км 0+545- км 0+587, км 0+732 – км 0+791, км 1+595 – км 1+669 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 1 | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 и не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |
| 2. Ремонт автомобильной дороги с. Лосево, ул. Юных Героев км 2+200 - км 2+530 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 2 | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 и не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |
| 3. Ремонт автомобильной дороги с. Лосево, ул. Юных Героев км 2+530 - км 2+680 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 3 | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 и не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |
| 4. Ремонт автомобильной дороги с. Лосево, ул. Кузнечная км 1+170 - км 1+270 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 4 | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 и не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |
| 5. Ремонт автомобильной дороги с. Бабка, ул. Пролетарская км 0+050 - км 0+180 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 5 | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 и не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Администрация Павловского муниципального района Заместитель главы администрации Павловского муниципального района __________________ /____________/ М.П. _______________ Ю.А. Подорожный М.П.. |  |
| --- | --- |