Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Характеристики применяемых материалов

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области

| № п/п | № по ведомости выполняемых работ | Наименование материала по ведомости выполняемых работ | Характеристики используемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги с. Березово, ул. Богучарская от км 0+000 – до км 0+260 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 1 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |
| 2. Ремонт автомобильной дороги с. Березово, ул. Ленина от км 0+000 – до км 0+270 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 2 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |
| 3. Ремонт автомобильной дороги х. Безымянный, ул. Шевченко от км 0+000 - до км 0+460 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 3 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |
| 4. Ремонт автомобильной дороги с. Покровка, ул. Молодежная от км 0+860 – до км 1+360 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
|  | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – не менее 61 не более 90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару* _ не ниже 470С 3. Растяжимость*: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости* - не выше -150С; 5. Температура вспышки* – не ниже: 2300С; 6. Температура размягчения после прогрева* - не более 50С. |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси* - 6,0-7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси* – свыше 30% до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона* – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей* - не менее 120 °C; |

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: Администрация Павловского муниципального района Заместитель главы администрации Павловского муниципального района . _______________ Ю.А. Подорожный М.П. |  |
| --- | --- |