Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Характеристики применяемых материалов

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области

| № п/п | № по ведомости выполняемых работ | Наименование материала по ведомости выполняемых работ | Характеристики используемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги х. Поддубный, ул. Садовая от км 0+170 – до км 0+400 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 1 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |
| 2. Ремонт автомобильной дороги с. Ерышевка, ул. Ленина от км 0+000 – до км 0+730 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 2 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |
| 3. Ремонт автомобильной дороги с. Ливенка, ул. Кленская от км 0+000 – до км 1+420 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 3 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Полный остаток на ситах с размерами отверстий*: - 80 мм – 0-10% по массе; - 10 мм – 40-70% по массе; 2. Марка по пластичности* – Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание*: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 35%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; |