Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Характеристики применяемых материалов

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области

| № п/п | № по ведомости выполняемых работ | Наименование материала по ведомости выполняемых работ | Характеристики используемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги х. Поддубный, ул. Садовая от км 0+170 – до км 0+400 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 1 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300 |
| 2. Ремонт автомобильной дороги с. Ерышевка, ул. Ленина от км 0+000 – до км 0+730 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 2 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги с. Ливенка, ул. Кленская от км 0+000 – до км 1+420 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 3 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300. |