Приложение № 4

к документации об электронном аукционе

Характеристики применяемых материалов

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Павловском муниципальном районе Воронежской области

| № п/п | № по ведомости выполняемых работ | Наименование материала по ведомости выполняемых работ | Характеристики используемых материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт автомобильной дороги с. Березово, ул. Богучарская от км 0+000 – до км 0+260 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 1 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300 |
| 2. Ремонт автомобильной дороги с. Березово, ул. Ленина от км 0+000 – до км 0+270 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 2 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги х. Безымянный, ул. Шевченко от км 0+000 - до км 0+460 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 3 | поз. 1 | Щебеночно-песчаная смесь С-4 | 1. Зерновой состав: Диаметр отверствий контрольных сит, мм; 80; 40; 20; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,16. Полные остатки на ситах, % по массе; 0,0; 15,2; 35,4; 54,8; 63,6; 73,5; 86,1; 95,0. 2. Марка по пластичности* – не ниже Пл1; 3. Марка по водостойкости* – не ниже В1; 4. Содержание: - зёрен пластинчатой и игловой формы – не более 24,7%; - пылевидных илистых и глинистых частиц – не более 2,8%; 5. Марка по дробимости щебня -1400; 6. Марка морозостойкости щебня - 300. |
| 4. Ремонт автомобильной дороги с. Покровка, ул. Молодежная от км 0+860 – до км 1+360 в Павловском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |
| 4 | поз. 1,3 | Битум | 1. Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов: - пористого зернового состава – не смешивается; - плотного зернового состава – не смешивается; 2. Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе - от 50 до 70; 3. Условная вязкость при 200С с диаметром отверстия 3 мм, с: от 10 до 65; 4. Остаток на сите № 014 , % по массе, не более – 0,25; 5. Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее – 5; 6. Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014 мм), % по массе: - через 7 суток – не более 0,3 - через 30 суток – не более 0,5; 7. Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникновения иглы, 0,1 мм, - при 250С – не менее 60; - при 00С – не менее 20; - температура размягчения по кольцу и шару, 0С, не ниже 470С; - растяжимость, см.: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 8.Устойчивость при транспортировании – эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущие |
|  | поз. 2,4,5 | Битумы нефтяные дорожные разогретые марки БНД-60/90 | 1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм*: - при 250С – 61-90; - при 00С – не менее 20; 2. Температура размягчения по кольцу и шару, 0С, не ниже 470С; 3. Растяжимость, см.: - при 250С – не менее 55 см; - при 00С – не менее 3,5 см; 4. Температура хрупкости, 0С, не выше: -15; 5. Температура вспышки, 0С, не ниже: 230; 6. Изменение температуры размягчения после прогрева, , 0С, не более: 5; 7. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0 |
|  | поз. 2 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси от проектного от 6,0 до 7,0% по массе; 2. Содержание щебня в смеси – свыше 30% и до 40%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* – не более 4,5% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона – не более 22%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей должна быть не менее 120 °C; 6.Наибольший размер минеральных зерен мелкозернистых асфальтобетонных смесей не должен превышать 20 мм; 7. Остаточная пористость должна быть от 2,5% до 5,0%; 8. Водонасыщение вырубок (кернов) из готового покрытия для плотных асфальтобетонов из горячих смесей должно быть для типа В 4,0%; 9. Предел прочности при сжатии при температуре 50°C, типа В не менее1,3 МПа; 10. Предел прочности при сжатии при температуре 20°C, не менее 2,2 МПа; 11. Предел прочности при сжатии при температуре 0°, не более 13,0 МПа |
|  | поз. 4,5 | Смесь асфальтобетонная Тип В | 1. Содержание битума в смеси от проектного – от 5,0 до 6,5% по массе; 2. Содержание щебня в смеси – свыше 40% и до 50%; 3. Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия* от 1,5 (1,0) - 4% по объему; 4. Пористость минеральной части асфальтобетона – от14% до 19%. 5. Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей должна быть не менее 120 °C; 6.Наибольший размер минеральных зерен мелкозернистых асфальтобетонных смесей не должен превышать 20 мм; 7. Остаточная пористость должна быть от 2,5% до 5,0%; 8. Водонасыщение вырубок (кернов) из готового покрытия для плотных асфальтобетонов из горячих смесей должно быть для типа Б не менее 1,5% и не более 4,5%; 9. Предел прочности при сжатии при температуре 50°C, типа Б не менее 1,2 МПа; 10. Предел прочности при сжатии при температуре 20°C, не менее 2,2 МПа; 11. Предел прочности при сжатии при температуре 0°, не более 13,0 МПа |